## Slide 1: Facoltà di Farmacia e Medicina Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Progettazione di un modello di mucosa orale per la valutazione di nanocarriers medicati nel trattamento dell’Oral Lichen Planus.
Candidata:
Giorgia Fratocchi
1787519
Relatore:
Prof. Rino Ragno
Correlatore: Prof.ssa Giuseppina Nocca
Tesi svolta presso l’università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l’Università Niccolò Cusano, di Roma

## Slide 2: Oral Lichen Planus
Patologia muco-cutanea cronica non infettiva e immunomediata ad eziologia sconosciuta;
Disordine potenzialmente maligno;
Colpisce prevalentemente le donne, in età compresa tra 30-60 anni;
Si presenta in un'ampia gamma di forme cliniche, caratterizzate da lesioni dolorose frequentemente bilaterali e simmetriche al livello di mucosa orale, mucosa e superfici ventrali della lingua e/o gengiva .
Forme cliniche OLP
Papulare
Reticolare
A placca
Atrofico/Eritematoso
Bolloso/Erosivo
Ulcerativo/Erosivo

## Slide 3: Al livello istopatologico
Formazione di corpuscoli tondeggianti amorfi e eosinofili, noti come corpi di Civatte
Rallentamento del turnover cheratinocitico al livello basale, sofferenza e vacuolizzazione cellulare seguiti da scomparsa dello strato basale.
Appiattimento creste epiteliali con aspetto a «dente di sega»
infiltrato linfocitario della matrice connettivale

## Slide 4: Immunopatogenesi: Ipotesi
risposta immunitaria cellulo-mediata a specifici antigeni;
meccanismi di autoimmunità non-specifici nei confronti dei cheratinociti;
attivazione dell’immunità umorale suggerita dalla presenza di autoanticorpi circolanti contro desmogleina 1 e 3, di IgA e IgM.
Principali cellule infiammatorie coinvolte: linfociti T helper, i linfociti T citotossici, le cellule NK e le DC
Il controllo del processo flogistico
corticosteroidi locali:
TERAPIA FARMACOLOGICA DI PRIMA LINEA
Obiettivi terapia locale
Attenuazione delle reazioni immuno-infiammatorie e della sintomatologia associata alla patologia
Riduzione del rischio di possibile trasformazione maligna.
Clobetasolo propionato: Terapia fase acuta
Desametasone: Terapia di mantenimento

## Slide 5: Somministrazione dei farmaci attraverso la mucosa orale
Versatilità ed eccellente accessibilità
Alternativa efficace alla via di somministrazione orale tradizionale (specialmente in caso di comorbidità/difficoltà nella deglutizione)
Elevata vascolarizzazione: rapido assorbimento
Bypass del metabolismo di primo passaggio epatico
Svantaggi:
Limitata estensione superficiale della mucosa orale (200 )
Assorbimento variabile del principio attivo a causa di deglutizione incontrollata, del movimento linguale e del flusso salivare
Assenza di una metodologia standardizzata per la valutazione e l'ottimizzazione delle formulazioni in vitro
Aspecificità delle formulazioni transmucosali sul mercato
Modificazione del gusto
Difficoltà di applicazione
Permanenza in situ ridotta e applicazioni ripetute
Scarsa compliance del paziente
Uso di formulazioni mutuate dalla dermatologia
Vantaggi:

## Slide 6: Scopo dello studio
Sviluppo di un modello in vitro di mucosa del cavo orale in grado di riprodurre la tridimensionalità tissutale e di simulare l’azione del flusso salivare, per studiare il rilascio di principi attivi per il trattamento di OLP.
Utilizzo di bioreattore in grado mimare la dinamicità del cavo orale Utilizzo di cellule derivanti da biopsie mucosali di pazienti affetti da OLP, per simulare alcune modificazioni funzionali connesse alla patologia.
Sviluppo e validazione di due diversi Drug Delivery Systems (DDS), per la veicolazione di corticosteroidi

## Slide 7: Drug Delivery Systems polimerici
Controllo della dose terapeutica di farmaco somministrata e della velocità di rilascio
mantenimento della concentrazione di farmaco nell'intervallo terapeutico ottimale
minimizzazione della frequenza di assunzione del medicinale e della relazione dose-efficacia
riduzione degli effetti collaterali
aumento della compliance del paziente
Vantaggi DDS
Atossicità
Biocompatibilità
Biodegradabilità
Elevata resistenza meccanica
Rilascio lento e prolungato
Mucoadesività
Prerogative:
Nanofibre di acido poli-lattico (rivestite e non di chitosano)
Nanoparticelle di acido poli-lattico-co-glicolico

## Slide 8
Chitosano
Acido poli-lattico
Acido poli-lattico-co-glicolico

## Slide 9
Organizzazione del lavoro
Studi preliminari
Nanofibre di PLA
Bioreattore
HPLC (Dott. F. Vincenzioni, UCSC)
Spettofotometria
Efficienza di recupero
Recupero in DMEM
MTT
Sintesi (Prof.ssa I. Cacciotti, Uni Cusano)
SEM (LAB CEMI UCSC)
Rilascio in terreno / etanolo
Efficienza di recupero intracellulare
MTT
Condizioni di flusso
Portata
MTT
Prove dinamiche
Nanoparticelle di PLGA
Sintesi
Rilascio in etanolo
Internalizzazione intracellulare
Efficienza di incapsulamento
MTT
08/03/2023

## Slide 10: Test di tossicità MTT
Succinato deidrogenasi
Riduzione anello tetrazolico MTT
Formazione di cristalli di formazano direttamente proporzionali alla vitalità cellulare
Nelle cellule vive e vitali:
Stima della citotossicità dei farmaci
Cellule 3T3 Swiss - fibroblasti murini (normative ISO)
Incubazione per 24h con concentrazione di principi attivi crescente

## Slide 11
Clobetasolo propionato
Desametasone
70 μg/ mL

## Slide 12
HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
R2 =0.9915
R2 =0.9266
: coefficiente di determinazione che definisce se un modello di regressione lineare può essere utilizzato per fare previsioni.
Limit of Detection
Limit of Quantification
LOD = (3,3 × SD/slope)
LOQ = (10 × SD/slope)
08/03/2023

## Slide 13: Nanofibre (NF) di PLA Caratterizzazione morfologica
Micrografia SEM NF vuote
Micrografia SEM NF cariche con clobetasolo (5%)
Micrografia SEM NF cariche con desametasone (5%)
Particelle di desametasone

## Slide 14
Nanofibre caricate con desametasone dopo rilascio in terreno DMEM
NF caricate con clobetasolo propionato dopo rilascio in terreno DMEM
Le fibre dopo i test di rilascio in DMEM mostrano la presenza di particelle uniformemente distribuite sulla superficie, da associare all’interazione delle fibre con le componenti del terreno
Bioattività del materiale

## Slide 15: Nanofibre di PLA rivestite di chitosano
Il chitosano si stratifica sulle fibre a formare una pellicola superficiale

## Slide 16: MTT CONDOTTO SU NF di PLA
NF NON RIVESTITE
Fibre incubate per 24h a contatto con cellule 3T3 Swiss 2,8mg di fibre in modo da ottenere una concentrazione di 70𝜇g/ml nelle fibre al 5% e una concentrazione di 14𝜇g/ml nelle fibre all’1%
Effetto lievemente tossico (intorno al 10 – 20 % di mortalità) dovuto alla presenza delle sole NF
Effetto tossico lieve 0-30%
Effetto tossico moderato 30%-60%
Effetto tossico grave >60%

## Slide 17: NF RIVESTITE DI CHITOSANO: PROVE DI TOSSICITÀ (MTT)
NF di PLA vuote: prova tossicità eluato
NF di PLA vuote: prova tossicità diretta
NF di PLA cariche di DEX (5%) e clob (5%): prova tossicità diretta
ASSENZA DI TOSSICITA’

## Slide 18: RILASCIO NANOFIBRE IN ETANOLO
NON RIVESTITE:
Nanofibre con Desametasone al 5%
Nanofibre con Clobetasolo propionato al 5%
ore
RIVESTITE CON CHITOSANO: :
IL RIVESTIMENTO POLIMERICO RALLENTA IL RILASCIO DEL PRINCIPIO ATTIVO DALLE NANOFIBRE

## Slide 19: RILASCIO NANOFIBRE IN TERRENO DMEM
Le NF di PLA sono state incubate in terreno DMEM per 4 h E’ stata determinata la quantità di principio attivo rimasta all’interno delle NF dopo incubazione nel mezzo di coltura.
Recupero da terreno DMEM:
5,5 μg/mL (7,76%)
Rilascio in etanolo dopo incubazione in terreno DMEM: 90%
Impossibilità di recupero totale del principio attivo dal terreno e ingresso dello stesso in cellula
HPLC
NF NON RIVESTITE
NF RIVESTITE DI CHITOSANO
Il rilascio in terreno non è stato quantificabile
Il rilascio in etanolo post-incubazione è coerente con il rilascio nello stesso mezzo delle nanofibre non incubate

## Slide 20: QUANTIFICAZIONE INTRACELLULARE DI DESAMETASONE
La quantità di farmaco osservata all’interno delle cellule era al di sotto del LOQ, ossia non quantizzabile
desametasone
NF NON RIVESTITE E RIVESTITE DI CHITOSANO
controllo

## Slide 21: NANOPARTICELLE DI PLGA CARICATE CON DESAMETASONE
Nanoparticelle sintetizzate mediante il metodo della singola emulsione seguita da evaporazione del solvente organico: RESA 50%
CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA - DIMENSIONALE (DLS)
Z-Average | 179
Polydispersity Index (PI) | 0,132
Peak One Mean by Intensity (nm) | 194 nm
Norma ISO 13321: Z-A è il parametro di riferimento nella caratterizzazione morfologica delle NPs
In base al correlogramma e al valore del pdI (0<pdI<1) le nanoparticelle risultano omogenee e uniformamente distribuite
Dimensioni ottimali in termini di dimensioni per i nanocarriers impiegati nel drug delivery orale: 100-300 nm

## Slide 22: CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA (SEM)
INGRESSO NANOPARTICELLE IN CELLULA
Nanoparticelle sferiche, omogenee e
uniformi
Test condotto sfruttando la fluorescenza della cumarina.
Le cellule sono state osservate al microscopio ottico a fluorescenza.
Le cellule utilizzate per il test sono fibroblasti isolati da biopsie di paziente
Le nanoparticelle risultano efficacemente internalizzate all’interno delle cellule

## Slide 23: CITOTOSSICITÀ (MTT)
Il test di MTT è stato condotto su fibroblasti isolati da biopsie di paziente
Per tutti i campioni non è stato riscontrato alcun effetto tossico.
PROVE DI CARICO E DI RILASCIO DELLE NANOPARTICELLE IN ETANOLO
RESA DI SINTESI 50% (25 mg di NPs)
SPETTROFOTOMETRO
EFFICIENZA DI INCAPSULAMENTO: 100% (2,64 mg di DEX)
SPETTROFOTOMETRIA
RILASCIO AD 1 h IN ETANOLO: 100%

## Slide 24: QUANTIFICAZIONE INTRACELLULARE DI DESAMETASONE
controllo
desametasone
La quantità di farmaco osservata all’interno delle cellule, era al di sopra del LOQ, ossia quantizzabile

## Slide 25: CRESCITA CELLULARE SU SCAFFOLD 3D IN PLA: PROVE PROPEDEUTICHE ALL’UTILIZZO DEL BIOREATTORE
Lo scaffold interagisce attivamente con le cellule facilitando la loro proliferazione e differenziamento
Lo scaffold funge da veicolo di trasporto e di immagazzinamento di fattori di crescita
Lo scaffold funge da supporto strutturale temporaneo per la crescita cellulare
Il test MTT è stato effettuato in statica su diverse concentrazioni cellulari (10000, 25000 e 50000) a diversi lassi di tempo, precisamente per 7, 14 e 21 giorni.
Attraverso tale test è emerso che gli scaffolds di PLA non risultano essere citotossici per le cellule.

## Slide 26: BIOREATTORE
Pompa peristaltica
(Live Flow (IVTech, LF)
Cameretta (Live Box IVTech, LB2)
Configurazione a flusso tangenziale
Configurazione a flusso di perfusione per colture in vitro 3D
Portata di flusso raggiungibile compresa tra100 - 450 μL/min
Set up impostato:
Flusso bottom-up: irrorazione costante
Portata di 100 𝜇L/min per adesione cellulare
Portata di 400 𝜇L/min per imitare flusso salivare

## Slide 27: TEST DI CRESCITA CELLULARE IN BIOREATTORE
TEST DI RILASCIO CELLULARE IN BIOREATTORE: CONDIZIONI DI RICIRCOLO
SCAFFOLD SUPERIORE SENZA CELLULE | SCAFFOLD SUPERIORE CON CELLULE
0,146 | 1,625
SCAFFOLD SUPERIORE CON CELLULE | SCAFFOLD INFERIORE SENZA CELLULE
1,411 | 0,130
Il test, condotto su fibroblasti isolati da biopsie di pazienti, ha confermato la crescita cellulare in condizioni di dinamicità
Il test ha confermato il mancato passaggio di cellule da uno scaffold all’altro
NF di PLA con desametasone (5%): 65%
NF di PLA con clobetasolo propionato (5%): 20%
Entrambi i nanocarriers sono risultati privi di tossicità

## Slide 28: CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
Ottimizzazione dei nanocarriers impiegati nel drug delivery orale, sfruttando le proprietà di entrambi i nanovettori, in modo da poter veicolare una quantità maggiore di farmaco
Caratterizzazione del potenziale mucoadesivo dei nanocarrier, amplificato dalla presenza di chitosano
Ottimizzazione del modello di mucosa orale, sia mediante sovrapposizione di monostrati tridimensionali di cheratinociti su fibroblasti sia mediante impostazioni di non ricircolo

## Slide 29: RINGRAZIAMENTI
Prof.ssa Giuseppina Nocca
Prof. Rino Ragno
Prof.ssa Ilaria Cacciotti
Dtt.ssa Ilaria Favuzzi
Dtt.ssa Elena Mazzinelli
Dtt.ssa Giorgia Canini
Dtt.ssa Federica Vincenzoni
Prof. Alessandro Arcovito